## ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по сборке и сварке эмалированных труб

и соединительных деталей с использованием внутренних соединительных втулок

РАЗРАБОТАНО:

Заместитель Генерального директора – директор Центра «Защита от коррозии» ООО Институт ВНИИСТ» В.К. Семенченко.

Заведующий лабораторией теплоизоляции и неорганических покрытий ООО «Институт ВНИИСТ» В.Б. Ковалевский.

Генеральный директор НТФ «Ставан-Комплекс» К.В. Казак.

Зав. Отделом сварки ФГУП КТБ ЖБ, специалист сварки производства 1У уровня А.М. Лошаков.

АННОТАЦИЯ

Настоящая Технологическая Инструкция разработана на основании результатов опытных работ и обобщения передового опыта в области создания и применения в трубопроводном строительстве труб и соединительных деталей с внутренними силикатноэмалевыми покрытиями, а также для защиты внутреннего сварного соединения труб от коррозии.

Инструкция предназначена для использования при строительстве магистральных и промысловых газонефтепродуктов и трубопроводов различного назначения.

Настоящая Инструкция дополняет «Инструкцию по строительству, эксплуатации и ремонту трубопроводу с силикатноэмалевым покрытием», утвержденную ОАО «ВНИИСТ»09.11.2001 г. и согласованную Госгортехнадзором (письмо № 10-03/926 от 05.12.2001 г.).

В технологической Инструкции использованы материалы заявки на изобретение № 2003115074/06 (015930) – положительное решение о выдаче патента от 21.11.2003 г., приоритет от 20.05.2003 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Соединение труб и соединительных деталей с внутренним силикатноэмалевым покрытием в трубопровод осуществляется с помощью соединительных эмалированных втулок с последующей сваркой.

Соединительная втулка предварительно отэмалированная со всех сторон, т.е. имеет внутреннее, наружное, а также на боковых поверхностях силикатноэмалевое покрытие, которое идентично с покрытием на трубах и соединительных деталях.

Соединительная втулка по периметру в среднем сечении имеет радиальный выступ, а по длине стенки сквозной разрез, выполненный под углом. После эмалирования втулка зафиксирована в сжатом состоянии.

2. ПОДГОТОВКА КОНЦОВ ТРУБ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПОД СБОРКУ

2.1 Фаски на концах труб и соединительных деталей с силикатноэмалевым покрытием должны быть обработаны на токарном станке или с помощью переносного трубореза (кромкореза).

2.2 Технология обработки фасок труб и соединительных деталей должна обеспечивать сохранность внутреннего эмалевого слоя покрытия от возможных его сколов.

2.3 Фаски труб и соединительных деталей должны иметь угол скоса кромок 30+5 градусов и притупление, равное 2+0,5 мм +.

2.4 Торцы труб и соединительных деталей на стадии их подготовки должны быть очищены от загрязнений на расстоянии 100 мм от кромок, обезжирены с помощью ацетона и просушены.

2.5 В процессе подготовки эмалированных труб и соединительных деталей для отгрузки Заказчику на заводе-изготовителе необходимо производить их селекцию таким образом, чтобы отклонения внутренних диаметров стыкуемых труб были минимальными. Результаты селекции заносятся в документацию, которая передается Заказчику.

3. СБОРКА СОЕДИНЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ" ЭМАЛИРОВАННОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ

3.1 Сборка труб и труб с. соединительными деталями, включая установки втулок, должна производиться в сборочных це.нтраторах.

3.2 В процессе сборки стыков исключается попадание влаги и других загрязнений в места сопряжения соединяемых трубных изделий.

Схема соединения эмалированных труб до сварки представлена на рис. 3.1.

Выбор типов и размеров эмалированной соединительной втулки в зависимости от сортамента соединяемых труб представлена в таблице 3.1.

1,2 - Свариваемые трубы

3 - Эмалевое покрытие труб

4 - Выступ, втулки

5 - Втулка

6 - Шликерное покрытие

7 - Эмалевое порытие втулки

8 - Сварной шов

9 - Защитный слой сварного шва (эмалевое покрытие)

Рис. 3.1 и Рис. 4.1 Схема соединения труб до (рис. 1) и после (рис.2) сварки

ВЫБОР ТИПОРАЗМЕРА СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ВТУЛКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТАМЕНТА СОЕДИНЯЕМЫХ ТРУБ

Таблица 3.1

| #### Параметры свариваемых труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр трубы (D)мм | 42-89 |  |  |  | 95-219 |  |  |  | 225 - 426 |  |  |  | Более 426 |  |  |
| Толщина стенки (S), мм | 3-10 | 11-14 | 16-18 | > 18 | 6-10 | 11-14 | 16-18 | > 18 | 8-10 | 11-14 | 16-18 | > 18 | 10-14 | 16-18 | > 18 |
| Размеры соединительной втулки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип втулки | А | В | С | D | А | В | С | D | А | В | С | D | Е | F | G |
| Длина Втулки(L), мм | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 | 30 | 40 | 45 | 20 | 30 | 40 | 45 | 30 | 40 | 45 |
| Толщина втулки (t), мм | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 |
| Ширина Выступа (1), мм | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 15 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 15 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,0 | 2,5 |
| Высота выступа (h), мм | 3,0 | 4,2 | 5.5 | 6,0 | 3,0 | 4,2 | 5.5 | 6,0 | 3,0 | 4,2 | 5.5 | 6,0 | 4,2 | 5,5 | 6,5 |

3.1 МАРШРУТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ СОЕДИНЕНИЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМАЛИРОВАННЫХ ВТУЛОК

На наружную поверхность эмалированной соединительной втулки (5) и на внутреннюю поверхность соединяемых эмалированных труб (1,2) наносится шликерное покрытие (6). Покрытие наносится флейцевой кистью или штапелем, толщиной 0,3-0,5 мм.

Примечание: шликерное покрытие в исходном состоянии представляет собой шликерную водную суспензию (пасту или тестообразную массу), которая соответствует техническим условиям на силикатные эмали, применяемые при эмалировании труб.

Шликерная водная суспензия для нанесения покрытия поставляется заводом-изготовителем эмалированных соединительных втулок в полиэтиленовых бутылках с инструкцией по применению.

Нанесение шликерного покрытия (6) на внутреннюю поверхность труб (1,2) производится от торца труб (1,2) на половину длины втулки (5).

Втулку (5) в исходном сжатом состоянии с шликерным покрытием (6) вводят в трубу (1) до прикосновения торца трубы (1) с радиальным выступом втулки (4). Трубу (2) с шликерным покрытием (6) вводят во втулку (5) с шликерным покрытием (6) продвигают до выступа (4) и одновременно втулку (5) разжимают. За счет упругой деформации втулки (5) стенки ее прижимаются к внутренней поверхности труб (1,2), при этом шликерное покрытие (6) равномерно распределяется в виде сплошного слоя между внутренней поверхностью труб (1,2) и в втулкой (5), заполняя полости по месту разреза втулки и имеющиеся пустоты.

В результате проведенных сборочных работ соединение подготовлено к сварке стыка труб.

Примечание: Допускается применение вместо шликерного покрытия при сборке соединения эмалированных труб использование силикатно-эмалевой ткани.

4. СВАРКА СОЕДИНЕНИЯ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТРУБНЫХ ИЗДЕЛИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭМАЛИРОВАННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ВТУЛОК

4.1 Соединение сопрягаемых эмалированных трубных изделий (стыка) и втулок обеспечивается за счет использования сварочных прихваток.

4.2 Длина прихваток не должна быть менее 15 мм, а размеры катетов не должны превышать 2,5-3 мм. Количество прихваток должно быть не менее трех по периметру стыка. Поверхность сборочных прихваток должна быть тщательно очищена от шлака и подвергнута внешнему осмотру.

Забракованные прихватки должны быть удалены абразивным инструментом и выполнены вновь.

4.3 Прихватки должны выполнять сварщики, допущенные к сварке труб с силикатноэмалевым покрытием.

4.4 Прихватки должны наноситься на предварительно подогретые кромки стыков до температуры 50-70°С во избежание повреждений внутреннего силикатноэмалевого покрытия, нанесенного в заводских условиях.

4.5 Технология и режимы сварки труб и труб с соединительными деталями, включая втулки с силикатноэмалевым покрытием, должны обеспечивать сохранность внутреннего силикатноэмалевого покрытия и равнопрочность сварного соединения с основным металлом.

4.6 Зажигание (возбуждение) дуги следует выполнять в разделке кромок сварного соединения или на ранее выполненной части шва. Запрещается возбуждать дугу и выводить кратер на основной металл за пределы шва.

4.7 Технология сварки соединения труб включает формирование корневого сварочного шва, затем второго слоя и третьего заполняющего слоя. Схема соединения эмалированных труб до и после сварки представлена на рис. 4.1 (см. стр. 5).

В процессе сварки при формировании корневого шва происходит расплавление металла выступа втулки (4) и одновременно в результате выделенной при сварке тепловой энергии происходит размягчение силикатноэмалевого покрытия (3) на трубах (1,2) и соединительной втулки (5), а также расплавление шликерного покрытия (6) сформированием единого силикатноэмалевого покрытия (9).

4.8 Процесс сварки следует осуществлять при стабильном режиме. Предельные отклонения принятых значений силы сварочного тока и напряжения на дуге не должны превышать 5%.

4.9 При сварке необходимо соблюдать последовательность наложения валиков (слоев) по сечению и длине швов.

4.10 Каждый последующий валик (слой) многослойного шва следует выполнять после тщательной очистки предыдущего валика (слоя) от шлака и брызг металла. Участки шва с порами, трещинами и раковинами должны быть удалены до наложения последующих слоев.

4.11 Начало и конец швов надлежит выводить на наплавленный металл при условии тщательного заплавления кратера и последующей его зачистки абразивным инструментом.

4.12 Придание сварочного шва плавного перехода к основному металлу следует обеспечивать подбором режимов сварки, соответствующим пространственным расположением свариваемых элементов или зачисткой швов абразивным инструментом.

4.13 По окончании сварки поверхности швов должны быть очищены от шлака и брызг.

4.14 При ручной дуговой сварке следует руководствоваться режимами, указанными в Таблице 4.1.

| Марка Электрода | Диаметр электрода, мм | Сила сварочного тока, А, при различных пространственных положениях шва |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нижнее положение | Вертикальное положение | Потолочное Положение |
| МТГ-01К, УОНИ-13/45 УОНИ-13/55 | 2,5 | 65-75 | 70-80 | 80-90 |
|  | Таблица 4.1 3,0 | 80-90 | 90-105 | 100-110 |

4.15 Длина сварочного кабеля от источника питания дуги до электродержателя должна составлять не более 40-60 м. Падение напряжения в сварочном кабеле при токах менее 250 А не должно превышать 3-5 В.

4.16 Увеличение геометрических размеров швов не является дефектом при условии обеспечения плавного перехода от оси шва к основному металлу.

4.17 Прожоги в процессе наложения первого слоя шва не допускаются.

4.18 Ожоги поверхности основного металла сварочной дугой не допускаются. В случае их появления они должны быть зачищены абразивным инструментом на глубину 0,3-0,5 мм.

4.19 Дефекты сварных швов, прихваток, корня и усиления шва удаляются с помощью шлифовальной машинки. При зачистке поверхности швов риски от абразивной обработки металла должны быть направлены вдоль обрабатываемых поверхностей.

4.20 Сварку собранных эмалированных трубных изделий, включая втулку, следует выполнять в соответствии с данными, приведенными в технологических картах.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПЕРСОНАЛУ

5.1 Персонал (рабочие, мастера, прорабы), назначенный для выполнения сборки, сварки и контроля сварных соединений труб и труб с соединительными деталями с силикатноэмалевым покрытием может быть допущен к выполнению своих обязанностей только после прохождения инструктажа на знание настоящей технологической инструкции, карт технологических процессов сварки, технических условий и других нормативно-технических документов, относящихся к изготовлению и монтажу стальных трубопроводов с силикатноэмалевым покрытием.

5.2 Рабочие сварщики, кроме того, должны уметь заварить пробный (допускной) стык в условиях, тождественных с теми, в которых будет выполняться производственная сварка.

5.3 Электросварщики должны быть аттестованы на квалификационную группу по технике безопасности не ниже 11.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СВАРОЧНЫМ МАТЕРИАЛАМ

6.1 Сварочные материалы: электроды, проволоки и защитные газы должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, в том числе сварочные электроды ГОСТ 9466-75 и ГОСТ 9457-75, Аргон газообразный ГОСТ 10157-79, сварочная проволока Св-08 Г2С ГОСТ 2246-70. Каждая партия электродов, проволоки и защитных газов, приобретенных организацией, должна иметь сертификат предприятия -изготовителя.

6.2 Сварочные электроды, кроме их внешнего осмотра, должны подвергаться проверке на сварочно-технологические свойства с оформлением соответствующего акта.

6.3 Сварочные электроды должны храниться в сухих помещениях, с температурой воздуха не ниже 15°С.

6.4 Перед употреблением электроды типа Э42А и Э50А должны быть прокалены при температуре 350 - 380°С в течение 1,5 часа.

6.5 Прокаленные электроды необходимо хранить при температуре воздуха не ниже 18°С и относительной влажности не более 50%.

6.6 Количество прокаленных электродов на рабочем месте не должно превышать потребности, необходимой для работы в течение 3-4 часов.

6.7 Доставлять прокаленные электроды на рабочее место необходимо в закрытой таре, в металлических или полиэтиленовых пеналах емкостью до 3-4 кг.

7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КОНТРОЛЮ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

7.1 Качество сварных стыковых соединений должно обеспечиваться операционным контролем, который должен предусматривать проверку состояния сварочных материалов, качества подготовки поверхности труб и точности сборочных операций, а также выполнения заданного режима сварки (параметрический контроль).

7.2 Сварные стыковые соединения эмалированных труб должны подвергаться визуальному контролю в объеме 100% и ультразвуковому контролю в объеме 10% от количества стыков, заваренных каждым сварщиком.

Размеры и количество объемных включений в наплавленном металле швов не должно превышать значений, приведенных в Таблице 7.1.

| Дефект | Максимально допустимый линейный размер дефекта, мм | Максимально допустимое число дефектов на 100 мм длины шва |
| --- | --- | --- |
| 1. Несплавление в конце шва | 25-30% от периметра стыка | До 0,5% толщины стенок |
| Объемные включения округлой или удлиненной формы при номинальной толщине стенки свариваемых труб в стыковых соединениях, мм До 5,0 Св. 5,0 до 7,5 Св. 7,5 до 10,0 Св. 10,0 | 0,8 0,9 1,0 1,2 | 2 3 4 4 |

7.3 При параметрическом контроле контролируется соблюдение технологических параметров сварки (диаметр электрода, сварочный ток, напряжение дуги, скорость и техника сварки). Для регистрации и

паспортизации параметров сварки рекомендуется использовать «Регистратор параметров электродуговой сварки» - Р208.

7.4 Инструментальный неразрушающий контроль качества защитного покрытия в корне шва может осуществляться:

- телеметрическим (визуальным) методом;

- электролитическим по ОСТ 26-01-106-80.

Неразрушающий контроль производится штанговым методом после сварки очередного стыка или с использованием самоходных робототехнических систем при контроле стыков в плети. Выбор метода инструментального контроля определяется заказчиком.

7.5 Примерный электролитический контроль покрытия корня шва.

Контроль качества покрытия на сварном соединении осуществляют электролитическим методом по ОСТ 26-01-106-80 с помощью дефектоскопа.

Схема контроля покрытия корня шва электролитическим методом представлена на рис. 7.1.

1 - Испытуемая труба

2 -Сварной шов

3 - Штанга

4 - Электрод искатель

5 - Источник питания постоянного тока 12В

6 - Контрольно-измерительный прибор М-231

Приготовить 3%-ный раствор NaCL в питьевой воде (30 г соли в 1 литре воды). Собрать штангу длиной на 1 м больше, чем длина свариваемой трубы и закрепить на ее конце электрод-искатель. Пропитать электрод-искатель приготовленным раствором. Замкнуть электрод-искатель на наружную поверхность и измерить ток короткого замыкания по показанию миллиамперметра. Ввести электрод-искатель внутрь трубы до сварного шва (местоположение шва определить по изменению усилия перемещения штанги за счет утолщения силикатноэмалевого покрытия на втулке в месте стыка труб).

Перемещая электрод-искатель с помощью штанги на расстояние 200-300 мм от стыка в обе стороны, замерить максимальный ток по показанию миллиамперметра.

При величине тока в районе шва более 50% тока короткого замыкания провести работы по исправлению дефектов.

Контроль качества покрытия на сварочном соединении в зимнее и летнее время может осуществляться электродом-искателем без пропитки раствором. Электрод-искатель выполняется в виде подпружиненных токопроводящих сегментов, которые прилегают по окружности к внутреннему силикатноэмалевому покрытию втулки. Перемещение электрода-искателя внутри трубы производится штангой. Схема работы дефектоскопа аналогична как и при электролитическом методе контроля.

7.6 Для оценки стабильности технологии сварки рекомендуется проверка качества защитного покрытия в корне шва на образцах-свидетелях, завариваемых из расчета 1 образец на 8-10 производственных стыков на первоначальном этапе работы и 1 образец на 40-50 производственных стыков на последующих этапах работ.

8. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

8.1 При выполнении сварочных работ необходимо соблюдать требования СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», ГОСТ 12.3.003.75 ССБТ «Работы электросварочные», ГОСТ 12-1.010-76 «Взрывобезопасность» и ГОСТ 2.1.005-76 «Воздух рабочей зоны», а также «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности», «Типовой инструкции о порядке ведения сварочных и других огневых работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных объектах нефтяной промышленности».

8.2 Сварочные кабели следует соединять с помощью специальных муфт. Подключать кабели к сварочному оборудованию необходимо через кабельные наконечники. Соединять между собой отдельные элементы, используемые в качестве обратного провода (шины) следует с помощью специальных муфт и струбцин.

9. ОБОРУДОВАНИЕ , АППАРАТУРА, ИНСТРУМЕНТ И МАТЕРИАЛЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ И ГАЗОПЛАМЕННОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ

| №№ пп | Наименование | Марка, тип |
| --- | --- | --- |
| 1 | Однопостовые сварочные выпрямители | ВД-306 УЗ, ВДУ-505 УЗ |
| 2 | Передвижные сварочные агрегаты | АДЦ-306, АДЦ-401 |
| 3 | Электрическая печь с температурой нагрева до 500°С | СНО-5.5.5/5-И |
| 4 | Угловая шлифовальная машинка |  |
| 5 | Аргонодуговая горелка |  |
| 6 | Нормокомплект газосварщика (газорезчика) |  |
| 7 | Баллоны кислородные и ацетиленовые |  |
| 8 | Центратор |  |
| 9 | Труборез (фаскорез) |  |
| 10 | Нормокомплект электросварщика (маска, щиток, Электрододержатель, металлическая щетка, зубило, молоток, пенал, резиновый коврик) |  |
| 11 | Силикатная эмаль (шликер) или ткань силикатно-эмалевая | Специальная эмаль и специальная ткань |
| 12 | Вода питьевая |  |
| 13 | Кисть фланцевая | ГОСТ 10597-87, тип КФ |
| 14 | Кислород и ацетилен | ГОСТ 5583-78, ГОСТ 5457-75 |
| 15 | Сварочные электроды, проволока | 2,5 МТГ-01К, 2,5 УОНИ-13/45,Э-42А, Э50А, 40НИ-13/55 3,0 |
| 16 | Абразивные круги | 180 мм толщиной 3, 4,5 мм |
| 17 | Провод с резиновой изоляцией в резиновой оболочке Для дуговой сварки | ПРГД1*50 |