Трубы и соединительные детали трубопроводов с силикатно-эмалевым покрытием

С 1994 года на предприятии ООО «Промет», г. Коркино (входит в холдинг ООО «Группа О.С.Т.».) действует цех эмалирования труб, мощностью 50 км труб в год диаметром  и соединительных деталей трубопроводов (далее 	СДТ) мощностью до 20000 шт. /год.

Силикатно-эмалевое покрытие относится к коррозионно-стойким покрытиям и предназначено для защиты внутренней (наружной) поверхности труб и СДТ (отводы, патрубки, тройники, монтажные узлы).

Силикатная эмаль — затвердевшая, в основном стеклообразная неорганическая масса, основой которой является кремнезем. Эта масса при термической обработке наносится на металлические изделия (стальные трубы и фасонные изделия).

Силикатно-эмалевые покрытия обеспечивают высокую химическую, коррозионную и термическую стойкость, износоустойчивость, отличные гладкостные характеристики, при этом на стенках труб не скапливаются отложения, и  работают при температуре среды от -60ºС до 350ºС. Срок службы изделий с силикатно-эмалевым покрытием до 50 лет.

Силикатно-эмалевое покрытие на заводе наносится по ТУ 1396 -001-45625200-2014 и изготавливается на основе фритт марок ЭСБТ-10 и МК5.

Эмалированию подвергают:
 	бесшовные стальные горячедеформированные трубы общего и специального назначения по ГОСТ 8731 и ГОСТ 8732;

электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 10704, ГОСТ 10705 со снятым внутренним гратом;

трубы бесшовные горячедеформированные для тепловых сетей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности по ГОСТ 550 и другой нормативной документации (НД), утвержденной в установленном порядке.

| Размеры труб  |  | Величина, мм |
| --- | --- | --- |
| Наружный диаметр |  | 57- 630 |
| Длина |  | 3000-11500** |
| Толщина стенок | Д 57-168 мм | 3-22 |
|  | Д 219-426 мм | 4-32 |
|  | Д 530-630 мм | 8-32 |
| *) По согласованию сторон, допускается эмалировать трубы других размеров **) Трубы, длиной более 6 м имеют сварной шов |  |  |

Силикатно-эмалевое покрытие наносится:

на соединительные детали (отводы, тройники, переходы, днища);

изделия с переходными кольцами, монтажные узлы трубопроводов;

отводы «холодного» и «горячего» гнутья

Диаметр СДТ до 630 мм включительно.

Сортамент и характеристики соединительных деталей соответствуют требованиям ГОСТ 173751, ГОСТ 17376, ГОСТ 17378, ГОСТ 17379, ГОСТ 17380, ГОСТ 30753, ГОСТ 24950, ТУ 102-488-05, ТУ 1469-006-04834179-2006, ГазТУ 102-488-05 и другой нормативной и технической документации, утвержденной в установленном порядке

Каждая выпускаемая партия изделий с силикатно-эмалевым покрытием подвергается контролю качества и на нее выдается Сертификат качества, удостоверяющий соответствие партии изделий требованиям ТУ 1396 -001-45625200-2014.

| Наименование | Кол.,шт | Принцип работы |
| --- | --- | --- |
| Линия очистки внутренней/наружной поверхности труб | 1 | дробеструйная |
| Линия очистки внутренней поверхности труб | 1 | дробеструйная |
| Камера очистки деталей | 1 | дробеструйная |
| Печь большая | 1 | электрические тэны |
| Печь малая | 1 | электрические тэны |
| Сушильные стаканы | 5 | сушка теплым воздухом от печи |

Основное технологическое оборудование

| Наименование | Кол. шт. | Принцип работы |
| --- | --- | --- |
| Линия очистки внутренней/наружной поверхности труб | 1 | дробеструйная |
| Линия очистки внутренней поверхности труб | 1 | дробеструйная |
| Камера очистки деталей | 1 | дробеструйная |
| Печь большая | 1 | электрические тэны |
| Печь малая | 1 | электрические тэны |
| Сушильные стаканы | 5 | сушка теплым воздухом от печи |

Область применения изделий со стеклоэмалевым покрытием

Благодаря высокой коррозионной, термической, химической защите изделия со стеклоэмалевым покрытием могут применяться:

при транспортировке агрессивных сред,  в том числе, нефти с высоким содержанием сероводорода;

в пищевой промышленности, при организации питьевого, горячего и холодного водоснабжения;

в системах пожаротушения насосных и компрессорных станций, резервуарных парках;

в системах топливо обеспечения аэропортов в качестве топливопроводов реактивного авивтоплива;

в химической, газовой промышленности;

жилищно-коммунальном хозяйстве.

Изделия со стеклоэмалевым покрытием, изготовленные на нашем заводе, стоят на объектах жилищно-коммунального хозяйства., объектах ОАО «АК» «Транснефть», в том числе, ООО «Трубодеталь», ЗАО «СОТ».